| 品目号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋缠绕式玻璃纤维软管 | 米 | 348 | DN800*7mm |

玻璃纤维软管技术参数

1.一般规定

1.1外观

（1）螺旋缠绕式玻璃纤维软管为玻璃纤维布通过螺旋缠绕方式辅以内膜和外膜，经缝合、热焊接或粘接并浸润树脂制作而成；

（2）螺旋缠绕式玻璃纤维软管厚度均匀，软管上下铺设玻璃纤维网，外膜应完整，不应有明显划痕、杂质、颜色不均，端部密封良好，不应有树脂溢出；

1.2材料性能

（1）螺旋缠绕式玻璃纤维软管采用耐腐蚀的ECR玻璃纤维原料，至少包含2层玻璃纤维织物,每层织物厚度不小于0.7mm；

（2）螺旋缠绕式玻璃纤维软管横向纵向抗拉强度不低于5MPa;

（3）螺旋缠绕式玻璃纤维软管成品力学性能应符合下表的规定：

| 序号 | 性能指标 | 单位 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯曲强度 | MPa | ≥125 | GB/T 1449 |
| 2 | 弯曲模量 | MPa | ≥8000 | GB/T 1449 |
| 3 | 拉伸强度 | MPa | ≥80 | GB/T 1040.4 |